## Portaria nº 571/MT, de 11/10/94
Determina que o DNER, que utilize sempre que as condicionantes técnico-econômicas permitirem o revestimento superficial duplo, em obras de restauração de pavimentos flexíveis, buscando junto às empresas executantes das obras a adequação dos contratos existentes.
Publicada no DOU de 14/10/94 p. 15.594/95

PORTARIA Nº 571, DE 11 DE OUTUBRO DE 1994

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de reduzir os custos de obras de restauração em trechos pertencentes à Rede Rodoviária Federal, por intermédio de soluções técnicas que garantam os investimentos aplicados e o atendimento do princípio mundial de transportes, no que concerne ao conforto, à segurança e à redução dos custos para os usuários, resolve:

Art. 1º	Determinar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER que utilize, sempre que as condicionantes técnico-econômicas permitirem, o revestimento denominado de tratamento superficial duplo, em obras de restauração de pavimentos flexíveis, buscando junto às empresas executantes das obras a adequação dos contratos existentes.

Art. 2º	As obras deverão ser executadas de acordo com as Especificações Gerais e o Manual de Conservação do DNER, assim como atender, no que couber, o Manual série nº 13 do ASPHALT INSTITUTE e às seguintes recomendações técnicas particulares, ajustadas, quando necessário, pelas Diretorias de Desenvolvimento Tecnológico e de Engenharia do DNER.

I – VMD, de até 2.500 veículos, desde que o número de repetições do eixo-padrão, calculado pelas equações do método DNER-PRO 159-85, ou com os fatores de veículo empregados pela Divisão de Estudos e Projetos do DNER, seja menor ou igual a 5 milhões, para a vida de 6 anos da obra;

II – Índice de precipitação pluviométrica da região (p) menor ou igual a 1.200mm;

III – Que a análise estrutural do segmento não indique problemas de base, sub-base e subleito, principalmente quando a camada de base for composta de brita graduada, ou algumas das camadas do pavimento forem compostas de solos saprolíticos;

IV – A deflexão reversível, característica máxima, deve ser de cem centésimos de milímetros;

V – Os segmentos homogêneos deverão possuir o quociente de irregularidade máximo de 60 contagens por quilômetro e o Índice de Condição do Pavimento Flexível (ICPF) ou o Valor de Serventia Atual (VSA), maior ou igual a 2,8, com o máximo de 30% de trincamento por fadiga de severidade alta;

VI – Os materiais betuminosos a serem empregados deverão ser, de preferência, o cimento asfáltico de petróleo tipo CAP-7 ou CAP-150/200. Permite-se, ainda, como alternativa, o uso da emulsão asfáltica do tipo RR-2C, com teor de asfalto maior do que 68,0%, desde que haja compatibilidade entre a emulsão e os agregados limpos e secos, bem como rígido controle de campo e atendimento às recomendações do Instituto Brasileiro de Petróleo, quanto à embalagem, temperatura, transporte, estocagem e manuseio;

VII – Os agregados destinados à segunda camada do T.S.D. deverão possuir sempre os tamanhos de seus grãos iguais à metade dos tamanhos dos grãos aplicados na primeira camada. Os agregados da segunda camada devem, ainda, possuir macro e micro texturas compatíveis com os problemas de aquaplanagem e de aderência pneu-pavimento;

VIII – A superfície do revestimento existente deverá ser tratada, conforme o Manual de Conservação do DNER, quanto aos aspectos de remendos necessários, deformações, limpeza, antes da aplicação da primeira camada do tratamento superficial duplo;

IX – Todos os equipamentos destinados à obra deverão atender às recomendações contidas nos documentos relacionados neste art. 2º. Além desta exigência, a equipe técnica de campo deverá estar apta para executar o tratamento superficial duplo.

Art. 3º	Os novos preços unitários compostos deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração do DNER e a nova solução, para cada segmento de obra, deverá ser descrita em um relatório sucinto e preciso, elaborado de acordo com a instrução de serviço IS-DEP-001-91, com as planilhas dos reflexos financeiros devidamente preenchidas.

Art. 4º	As análises econômicas de cada segmento de obra onde a nova solução for adotada deverão ser feitas por intermédio da nova versão do aplicativo HDM III (Highway Development Model) para que a taxa interna de retorno, o custo anual equivalente e o custo total de transporte, com relação à qualidade da rodovia fiquem perfeitamente definidos.

Art. 5º	Para os segmentos restaurados com o tratamento superficial duplo, o DNER deverá manter o nível de conservação, a partir da entrega ao tráfego do trecho restaurado e sinalizado, com o valor da serventia atual maior do que 3,5, para o nível de esforço médio de um metro cúbico de massa betuminosa por quilômetro-ano.

Art. 6º	Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS BAYMA DENYS